1.尺寸：雙功能護理床墊194*90*12cm
2.床套材質:
防水性:耐水壓3000mm H2O 以上
透氣性:透濕量3000g/m2/24hr 以上
防血污等級：5 級以上
3.泡棉材質
高密度泡棉，平面表層
軟硬度:上層:45±15%、下層:65±15%
厚度密度: 上層:4cm(波浪切割)、40kg/m3±10%回彈性泡棉
下層:8cm(平面切割)、30kg/m3±10%回彈性泡棉
4.符合耐燃標準，防火標準